## Slide 1: M-2296 中控面板 T1 试模检测报告
T1 不通过。12 项中 9 项通过、2 项不通过、1 项不适用；总宽超差 0.06 mm 需修模，修模后建议 T2 日期 09-22。
生成 2026-09-08 17:05 数据截止 2026-09-08 16:30 范围 T1 试模首件，取样 5 模，检测 12 项

## Slide 2: 总评
9 项
通过
2 项
不通过
1 项
不适用
检测 12 项，不通过的 2 项是产品总宽（第 2 项）和缩痕（第 5 项）。
严重度定义
级别 | 含义
严重 | 阻止进入 T2，或影响装配
一般 | 需在 T2 前整改
轻微 | 记录，T2 复测

## Slide 3: 逐条检测结果
# | 条目 | 结论 | 实测值 | 要求值 | 证据
1 | 产品总长 | 通过 | 412.08 mm | 412.00 ±0.15 mm | 三坐标报告 CMM-0908-01
2 | 产品总宽 | 不通过 | 186.71 mm | 186.50 ±0.15 mm | 三坐标报告 CMM-0908-01
3 | 卡扣位置度 | 通过 | 0.07 mm | ≤0.10 mm | 三坐标报告 CMM-0908-01
4 | 壁厚 | 通过 | 2.46 mm | 2.50 ±0.10 mm | 壁厚仪抽测 5 点
5 | 缩痕 | 不通过 | B 面 2 处 | 外观面不允许 | 外观检查单 VI-0908 + 照片 2 张
6 | 飞边 | 通过 | 0.03 mm | ≤0.05 mm | 外观检查单 VI-0908
7 | 顶白 | 通过 | 无 | 不允许 | 外观检查单 VI-0908
8 | 熔接线 | 通过 | 位于非外观面 | 外观面不允许 | 外观检查单 VI-0908
9 | 翘曲 | 通过 | 0.38 mm | ≤0.50 mm | 平台塞尺
10 | 注塑周期 | 通过 | 43.2 s | ≤45 s | 注塑机记录 09-08
11 | 浇口残留 | 通过 | 0.22 mm | ≤0.30 mm | 外观检查单 VI-0908
12 | 耐热试验 | 不适用 | 本次未做 | 85 ℃ / 24 h 无变形 | 计划在 T2 做
数值取 5 模均值；不通过行整行标出。

## Slide 4: 发现（按严重度）
F1
严重
产品总宽超差 +0.21 mm（超出上限 0.06 mm）
建议动作 型腔宽度方向修模 −0.20 mm，保留 0.01 mm 收缩余量
责任 模具车间 期限 09-19
F2
一般
B 面缩痕 2 处（加强筋根部）
建议动作 先把该区域保压时间加 0.3 s、保压压力提高 5% 再打 5 模；仍有缩痕则把加强筋根部壁厚由 1.5 mm 改 1.2 mm
责任 工艺组 期限 09-15
F3
轻微
壁厚 2.46 mm 偏下限
建议动作 记录，T2 复测
责任 工艺组 期限 T2 当日

## Slide 5: 建议动作
1
修模
型腔宽度方向 −0.20 mm（F1）
模具车间，09-19
2
工艺验证
保压 +0.3 s、压力 +5%，打 5 模看缩痕（F2）
工艺组，09-15
3
T2 试模
修模与工艺验证完成后
09-22
4
耐热试验
T2 加做第 12 项（85 ℃ / 24 h）
T2 当日
第 1 步和第 2 步可以并行；第 3 步要等两步都完成。